기술자료 10-0701

구조물 보수보강공사

특기시방서

2013. 10

메 트 로 티 엔 씨 (주)

2.5 MPG 기초 보강공법(Micro Pile Grouting)

2.5.1 일반사항

본 특기 시방서는 양주도서관 증축공사에 적용되며 일반시방서에 우선하여 적용하며     모든 재료, 공사, 시험조건에 적용한다. 시공자는 세부 설계, 재료, 인력, 도구, 장비    그리고 서비스 모두를 제공해야 하고 본 시방서에 명기된 모든 것 또는 본 시방서의    조건들을 충족시키는데 필요한 모든 것을 이행하여야 한다. 시공자는 업무연락관 및     감리원의 사전 승인없이 재료를 대체하거나 세부상세를 변경할 수 없다.

시공자는 작업시작 전에 필요한 구조계산서, 시공도면, 재료보증서, 그리고 재하(인      발)시험에 관한 기기 및 절차를 포함하여 공사에 필요한 모든 정보를 제출하여야 한     다.

1) 작업 구성

- 도면에 따라 Micro Pile의 설치

2) 작업 계획서

- 시공자는 현장에서 공사를 시작하기 전에 작업에 관한 세부적인 공사 계획서를 작        성, 제출하여 업무연락관 및 감리원의 승인을 받은 후 시공에 임하여야 한다.

3) 지층 변화에 따른 설계변경

- Pile 공사도중 지반의 지질조건이 도면 및 설계상의 가정조건과 현저히 다르거나         또는 예상될 경우 시공자는 먼저 업무연락관 및 감리원과 협의하여 설계 변경토록        한다.

2.5.2 설계(DESIGN)

1) 구조검토

- 시공자는 시공에 앞서 지반조건에 따른 구조계산서를 비교 검토하여 이에 따른 구        조계산근거를 제시하여야 하며 도면 및 구조계산서에 표기된 설계하중과 이에 따        른 구조검토가 이루어져야 한다.

2) 설계하중

- Micro Pile의 지지력은 설계하중은 근거로  지반과 접촉되는 Rock Soket 길이의        표면적과 지반과 Grout간의 허용 마찰력에 의해 산정된다.

3) MICRO PILE 규격 및 특성

- Micro Pile의 규격 및 특성은 아래의 표와 같으며 제품의 지속적인 품질관리를 위        하여 아래 표와 동일한 규격 및 특성을 지닌 표준화된 제품만을 사용한다.

공칭직경 (mm)	강도(kg/cm2) 항복/극한	공칭단면적(Ae) (mm2)	항복하중(Fy) (ton)	극한하중(Fu) (ton)	허용하중(Fy=Fy.A)
					인장(Fy/1.75) (ton)	압축(Fy/1.71) (ton)
43 58 75	5000 / 5500	1,963 3,318 4,417	98 166 211	108 183 243	56 95 126	57 97 129
43 58 75	7000 / 8000	1,963 3,318 4,417	138 232 302	157 266 354	79 133 177	80 136 181
3*50	5000 / 5500	3,890	294	322	171	175

2.5.3 자재 및 기술

1) 그라우트 (GROUT)

- 그라우트는 마이크로시멘트(마이셈6000), 물로 구성된다.

∙ 압축강도 : 7일후  400 kg/cm2 이상

∙ 물/시멘트 비 : 48.5%(±1%)이하

∙ 응결시간 : 초결-3시간 30분 이상, 종결-8시간 40분 이상

- 그라우트 믹서

∙ 믹서는 혼합조, 주입조, 저장조 및 수조로 분리되어 있어 배합설계에 의한 배합을        항시 확인할 수 있어야 한다.

∙ 믹서는 흔합과 주입을 동시에 할 수 있어야 하며, 그라우트가 끝날 때까지 연속적        주입을 하여야 한다.

∙ 펌프는 평균 주입압력 5kg/㎠, 최대 주입압력 20kg/㎠을 낼 수 있으며, 검측된 압        력계가 부착되어 있어야 한다.

- GROUT HOSE

∙ Grout Hose는 최대 20kg/㎠의 압력에 견딜 수 있는 P.E Hose 이어야 하며, 크        기는 ø12mm(In-Dia), ø17mm(Out-Dia) 또는 16.5/21.5mm의 규격을 사용하        도록 한다.

2) THREAD BAR

- Thread Bar는 열간제작된 제품이어야 하며 운반 및 연결설치의 편의를 위하여 제        품 전장에 걸쳐 나사산이 형성되어 있어야 한다.

- Thread Bar의 Thread는 취급시 발생 가능한 Thread의 손상을 방지하기 위하여 밑        부분이 곡면 처리된 사다리꼴 모양이어야 하며 원활한 응력전달을 위하여 Thread        는 열간제작 단계에서 형성되어야 한다. 따라서 Bar의 제작후 가공에 의해              Thread가 형성된 제품을 사용해서는 안된다.

- Thread Bar는 직선성을 유지한 상태로 현장에 운반되어야 한다.

- Thread Bar는 유류 및 산류 등 유해물질이 없이 항상 청결한 상태로 보관되어야         한다.

- 손상 및 오염, 품질저하 등 본 시방서의 조건에 맞지 않는 Thread Bar는 사용되어        서는 안된다.

- 시공자는 사용하고자 하는 Thread Bar의 시험성적서를 제시하여 업무연락관 및 감        리원의 사용 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

3) LOCK NUT & COUPLER

- Lock Nut와 Coupler는 도면에 명기된 것과 동일하게 제작이 되어야 한다.

- Lock Nut와 Coupler는 Thread Bar와 동등 또는 그 이상의 규격의 강재로 제작이        되어야 한다

4) STEEL PLATE

- Steel Plate는 설계도면에 명기된 것과 동일이상의 하중조건이 견딜 수 있도록 제        작되어야 한다.

5) 기타 부속자재

- 기타 부속자재(Centralizer등) 도면상의 치수를 기준으로 제작이 되어야 한다.

2.5.4 PILE의 시공

1) 천공 (DRILLING)

- 천공직경은 설계서 및 도면에 명기된 치수 이상이어야 한다.

- 천공보고서(Drilling Report)를 매 천공마다 작성하여 설계시 적용한 지질 조건과         항시 비교하여 정착부의 신뢰도를 확인한다.

- 천공 후 일정시간까지(Pile체 삽입 및 그라우팅까지) 천공벽면이 교란되지 않도록        필요한 조치를 취한다.

- 소요 천공깊이 보다 약 0.5m 깊게 천공하여 천공면으로부터 교란된 이물질이 낙하        되어도 소요 천공깊이에 지장이 없도록 한다.

- 천공시 벤토나이트 현탁액은 사용을 금한다.

2) PILE 조립 및 설치

- PILE체의 조립 및 설치방법은 PILE의 길이 및 현장작업여건을 고려하여 결정한다.

- PILE체의 설치(삽입)는 천공완료 후 즉각 실시하도록 한다.

- PILE체의 설치(삽입)는 인력 또는 Crane등의 장비를 사용한다.

- 각 단위의 Thread Bar는 Coupler에 의해 연결시키며, 전장에 걸쳐 일정한 간격의        간격재에 의해 PILE체의 위치가 Hole의 중앙에 위치하도록 한다.

3) 그라우팅

- 천공 공의 하부로부터 그라우팅 작업을 실시한다.

- 그라우팅 작업 시 밀실하고 균질한 그라우팅이 되도록 연속적인 작업이 수행되어야        하며, 천공 상부에서 Over Flow 될 때까지 수행한다.

- 그라우팅 작업 시 천공상부까지 Over Flow 되지 않거나 특정한 지층의 영향으로         그라우트의 손실이 지속될 경우에는 Casing은 사장시킨 채 그라우팅 한다.

4) STEEL PLATE설치 (두부마감)

- 기초 콘트리트에 도면에 명기된 내용에 따라 Steel Plate를 설치한다.

- Steel Plate 및 Lock Nut는 도면에 표시된 치수의 것을 사용하여야 한다.

- 모든 설치가 완료되면 설치된 Micro Pile체에 충격 및 Pile체에 손상을 줄 수 있는        유해요인이 없도록 철저히 관리한다.